RESEPOX ESTRUTURAL

REVESTIMENTO ESTRUTURAL

Descrição do produto:

Argamassa a base de epóxi e agregados especiais, tricomponente, de alta resistência e abrasão química.

Campos de aplicação:

Reparos e revestimentos de pisos industriais;

Reforço e reparos de bordas de juntas;

Reparos e revestimentos de concreto em geral, especialmente em superfícies hidráulicas, tais como; vertedores, tomadas d’água, canais, canaletas, túneis, etc.

Especificações técnicas:

| Cor (A+B) | Incolor |
| --- | --- |
| Pot life 25º C (A+B+C) | 40 min |
| Cura inicial 25o C (A+B+C) | 5 horas |
| Cura total 25º C (A+B+C) | 7 dias |
| Densidade (A+B) | 1,07 ± 0,05 |
| Resistência à compressão (A+B+C) 7 dias (traço 1:6) | > 60 Mpa |
| A:B (volume) | 3:1 |

Preparo do substrato:

A aderência do revestimento estrutural ao substrato é fundamental ao seu desempenho e durabilidade, para tanto são necessários cuidados especiais no preparo que deve resultar em uma superfície firme e livre de impurezas que possam prejudicar esta aderência, tais como; nata de cimento, desmoldantes, resto de óleo, película de cura química de concreto, etc. De acordo com a situação, serão utilizados meios eficazes para preparo desde a lavagem com solução ácida até o apicoamento mecânico ou manual, complementando-se com uma limpeza final com hidrojateamento  para remoção da poeira e partículas soltas.

Preparo do RESEPOX ESTRUTURAL (A+B):

Adicionar o componente B ao componente A, misturando com agitador mecânico durante 3 min. ou manualmente por 5 min.

Preparo da argamassa (A+B+C):

Com o composto (A+B) já misturado, adicionar o componente C (carga mineral) aos poucos, misturando mecanicamente até obter uma argamassa homogênea.

Aplicação do sistema:

• Primer: o RESEPOX ESTRUTURAL (A+B) deverá ser aplicado com rolo ou trincha próprios para epóxi.

• Argamassa: a argamassa (A+B+C) deverá ser aplicada com espátula, colher de pedreiro, desempenadeira de aço, régua vibradora, acabadora de superfície (helicóptero).

Consumos estimados:

• Primer: 150ª 200 g/m2

• Argamassa:

| Traço (A+B) : C - kg | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 | 1:10 | 1:11 | 1:12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESEPOX ESTRUTURAL (A+B) | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,167 | 0,154 |
| Carga mineral | 1,66 | 1,71 | 1,75 | 1,77 | 1,80 | 1,82 | 1,833 | 1,846 |
| Argamassa (A+B) : C Kg /m2 /mm de espessura | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Embalagens: Conjuntos de 1 e 20 kg (A+B).  Sacos de 25, 40 e 50 kg (comp. C) = carga mineral.

Instruções de segurança: Usar equipamentos de segurança (luvas, óculos) para o manuseio do  produto.

Armazenamento: 12 meses na embalagem original e intacta, em local seco e ventilado.