ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO: ESTACIONAMENTO DECOM/MÚSICA

LOCAL: Campus I - UFPB - João Pessoa

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As Firmas contratadas deverão estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

  - As firmas deverão obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

  - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

  - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência à presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

  - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

  - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias, Trabalhistas, Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

  - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços.

  - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a Construção, obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades da Construção Civil”.

  - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

  - O Engenheiro Fiscal manterá todos os entendimentos sempre por escrito, registrado em Livro “Diário da Obra”, com o representante da firma contratada.

  - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Obras da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

  - Não será tolerada no canteiro de serviço a permanência de quaisquer materiais ou equipamentos estranhos aos serviços.

  - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da Universidade.

  - As firmas contratantes deverão visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

  - O projeto arquitetônico será fornecido pela Universidade. Ficará por conta da Firma Empreiteira vencedora da Licitação, os demais projetos executivos, o pagamento de todas as taxas e apresentação das ARTs  de todos os projetos fornecidos (Estrutural, Elétrico, Execução, etc.) perante o CREA.

  - No início da Obra, antes da primeira medição, a Firma Empreiteira deverá apresentar ao Engenheiro Fiscal, todas as ARTs devidamente quitadas perante o CREA e o Certificado de Matrícula da Obra (CEI) -  perante o INSS.

  - Todos os meses, a Firma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal dos Serviços constantes na medição, a GRPS da obra referente ao mês anterior, devidamente quitada.

  - A obra será construída obedecendo às especificações que se seguem, e todos os materiais serão de primeira qualidade e fornecidos pelo construtor.

  - Canteiro de Obras

    - Serão previstas instalações provisórias por período de duração de obra e as ligações provisórias dos serviços de fornecimento de água, de energia elétrica, de esgoto e de telefone obedecerão às normas das concessionárias.

    - O canteiro disporá de todos os elementos necessários à obra requisitados pela fiscalização, tais como, plantas de obra, cronograma, livro de ocorrência, etc.

    - O canteiro, dependendo do tipo de edificação onde os serviços serão executados, poderá ser:

      - Dentro dos limites da edificação;

      - Fora dos limites da edificação.

    - No caso de se utilizar as dependências do prédio, as possíveis despesas com as instalações provisórias correrão por conta do CONSTRUTOR. A firma se responsabilizará pelos danos que possa haver no decorrer da obra.

    - Caberá ao construtor fornecer o maquinário, ferramentas e aparelhamento adequado à perfeita execução dos serviços contratados.

    - Quando necessário, os tapumes serão executados com tábuas novas e inteiras, chapas de madeira compensada ou arame farpado desde que sejam rigorosamente respeitadas as exigências do órgão fiscalizador.

  - Locação topográfica e nivelamento

    - Caberá ao CONSTRUTOR total controle dos serviços topográficos, quais sejam, locação do eixo do traçado, nivelamento e seccionamento transversal, bem como "off sets" e seu respectivo nivelamento e a emissão de Notas de Serviço.

    - A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar estes serviços, solicitando, de imediato, as verificações que julgar necessária.

    - O CONSTRUTOR deverá assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de todas as referências, efetuarem a relocação do eixo nas diversas etapas de serviço ou a aviventação de outros elementos que se fizerem necessários.

    - Antes de ser iniciado qualquer serviço, será instalada uma rede de RN's, partindo de um ponto predeterminado pela Fiscalização. Os marcos que constituirão a rede de RN's terão distâncias máximas de 1000 (mil) metros, nivelados e contra-nivelados, não se admitindo erros de fechamento superiores a 1 cm (um centímetro) para cada quilômetro.

    - Serão tomadas todas as providências necessárias pelo CONSTRUTOR para que os marcos permaneçam intactos até o final dos trabalhos.

1.21.6. Os marcos implantados serão registrados, rigorosamente, em plantas e cadernetas, ficando estas  últimas, arquivadas para eventuais consultas.

1.21.7 O alinhamento da locação corresponderá ao eixo das vias com piquetes colocados de 20 m em 20 m ou fração.

- Demolições

  - Disposições Gerais

    - As demolições serão indicadas no projeto, na planilha de quantitativos e nas especificações complementares.

    - As demolições ou retiradas serão executadas de forma a não causarem danos a terceiros ou às estruturas que não sejam o objetivo do serviço.

    - Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

    - Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações do órgão proponente da obra.

  - De alvenaria/meio fio/pavimentação paralelo/ lastro de concreto

    - A demolição das calçadas, meios-fios, alvenaria e lastro de concreto deverá ser executada na sua totalidade, seguindo o quantitativo da planilha orçamentária.

    - A demolição da pavimentação paralelo será feita utilizando equipamento adequado para tal, devendo ser removido até alcançar o nível do aterro.

  - Remoções

    - O transporte será efetuado utilizando-se carros de mão, jericas, etc.

    - A remoção será efetuada em veículos apropriados ao tipo e volume do material demolido, sendo armazenado em containeres estacionários,  a carga deverá ser manual e/ou mecânica. Todo o material deverá ser transportado para fora do campus e dado destinação conforme resoluções federais, estaduais e municipais. A remoção do material ocorrerá por conta do CONSTRUTOR.

- PAVIMENTAÇÃO

3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria com carregadeira

3.1.1  Os materiais de 1ª Categoria compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou não e rochas em adiantado estado de decomposição, com fragmentos de diâmetro máximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade que apresentem.

### Regularização do Sub-leito

3.2.1  O preparo do sub-leito para pavimentação consistirá nos serviços necessários para que o sub-leito assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica de projeto, possibilitando um caimento mínimo de 1% para escoamento das águas pluviais em direção às bocas de lobo e/ou saídas de águas projetadas conforme projeto de instalações/redes, e para que esse sub-leito fique em condições de receber a base e o pavimento final.

3.2.2  O equipamento mínimo a ser utilizado no preparo do subleito é o seguinte: Pá Carregadeira, Caminhão basculante, Motoniveladora com escarificador; Irrigadeira ou Carro tanque, equipados com conjuntos bombas, com capacidade para distribuir água com pressão regulável e em forma de chuva, capacidade mínima de 2000 litros; Régua de madeira ou metálica, com arestas vivas e comprimento aproximado de 4,00 metros; Compressor auto motor, de 3 (três) rolos lisos, não em tandem, com peso de 8 - 12 toneladas; Soquetes manuais; Pequenas ferramentas ( enxadas, pás, picaretas, etc.); Gabarito de madeira ou metálico, cuja borda inferior tenha a forma da seção transversal estabelecida pelo projeto, ou outros equipamentos, desde que aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

3.2.3  A superfície do subleito deverá ser regularizada nas larguras especificadas no projeto de modo que assuma a forma determinada pelas seções transversais e demais elementos dos projetos.

3.2.4 As pedras ou matacões encontradas por ocasião da regularização deverão ser removidas, devendo ser o volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente.

3.2.5 O umedecimento será feito até que o material adquira o teor de umidade mais conveniente ao seu adensamento.

3.2.6 A compressão será feita progressivamente, dos bordos para o centro do leito, até que o material fique suficientemente compactado adquirindo compactação de 95% do PS na profundidade de 15 cm.

3.2.7  Em locais inacessíveis aos compressores ou onde seu emprego não for recomendável, a compressão deverá ser feita por meio de soquetes.

3.2.8 O acabamento poderá ser feito à mão ou à máquina e será verificado com o auxílio de gabarito que eventualmente acusarão saliências e depressões a serem corrigidas.

3.2.9  Efetuadas as correções, caso haja ainda excesso de materiais, deverá o mesmo ser removido para fora do leito e refeito a verificação com o gabarito.

3.2.10  Não será permitido o trânsito sobre o subleito já preparado.

### Pavimentação em paralelepípedo (granilíto e cobograma ) sobre colchão de areia

Paralelepípedos são peças prismáticas obtidas de rocha com dimensões limitadas e possuem formato de paralelepípedo retângulo.

A estrutura de um pavimento com paralelepípedos funciona geralmente como revestimento ou como base (no caso de receber uma camada sobrejacente, geralmente asfáltica ). No caso de um bom subleito, o calçamento sozinho pode constituir o pavimento.

Materiais

Rocha

A rocha deverá ser homogênea, sem fendilhamento, sem alteração, possuir boas condições de dureza e de tenacidade e apresentar um desgaste Abrasão Los Angeles ( DNER-ME 35/94 ) inferior a 40%. As rochas graníticas são as mais apropriadas.

Blocos de pedra

Os paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da forma prevista, com faces sem saliências nem reentrâncias acentuadas e com arestas em linhas retas perpendiculares entre si.

Os limites das dimensões dos paralelepípedos são os seguintes:

| Largura (cm) | Comprimento (cm) | Altura (cm) |
| --- | --- | --- |
| 14 a 17 | 17 a 23 | 11 a 14 |

Guias (meio-fio )

As guias em concreto, devem ter as seguintes dimensões:

| Largura (cm) | Comprimento (cm) | Altura (cm) |
| --- | --- | --- |
| 12 a 13 | 100 | 50 |

Quando a guia for de concreto simples, este deverá apresentar uma resistência mínima aos vinte e oito dias de Rc >= 20 Mpa.As dimensões conforme detalhes apresentados pela UFPB. ( ver prancha – detalhe dos meio fios de concreto).

Areia

A areia para o colchão onde os blocos de pedras serão apoiados poderá ser de rio ou de campo. Ela deverá ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis, apresentar índice de plasticidade nulo e ter a seguinte granulometria:

| Peneiras |  | % passando, em peso |
| --- | --- | --- |
| ASTM | mm |  |
| Nº 4 | 4,8 | 100 |
| Nº 80 | 0,16 | 20 – 30 |
| Nº 200 | 0,074 | 4 – 15 |

Essa areia poderá ser empregada no rejuntamento dos blocos de pedra.

Equipamentos

Todo equipamento deverá ser cuidadosamente inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem o que não será dada autorização para o início dos serviços. O equipamento mínimo é o seguinte:

- motoniveladora;

- rolo liso metálico autopropulsor, com peso de 10 a 12 toneladas

- ferramentas manuais: pá, nível de bolha, martelo de calceteiro, gabarito transversal, ponteiro de aço, linha de nylon, vassoura, soquete manual com peso mínimo de 35 kg e regadores de bico de pato.

Procedimento de execução

Antes do início do trabalho de pavimentação com paralelepípedos, todas as obras de terraplenagem, de bueiros, drenagem profunda, a regularização e estabilização da camada que servirá de base (geralmente uma camada de sub-base) , deverão estar concluídas.

Assentamento dos meios-fios (guias)

A vala para assentamento dos meios-fios deverá obedecer ao alinhamento, perfil e dimensão estabelecidas no projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, deixando-o na cota desejada. Sobre o fundo da vala regularizado será lançado um lastro com espessura de 10 cm que poderá ser de brita (diâmetro máximo de 19 mm ) ou de concreto magro ( Rc = 10 Mpa ).

As guias serão assentes nas valas, sobre o lastro, com a face que não apresente falhas, para cima, obedecendo o alinhamento e as cotas de projeto. Os meios-fios serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

O material escavado da vala deverá ser reposto e apiloado, ao lado da guia para escoramento, após o assentamento da mesma.

Colchão de areia

A areia, satisfazendo as especificações, deverá ser transportada em caminhão basculante, enleirados na pista e espalhadas regularmente na área contida pelos meios-fios, devendo a camada ficar com espessura de 7 cm a 10 cm.

Colocação das linhas de referencia.

Ao longo do eixo da pista cravam-se ponteiros de aço, com espaçamento máximo entre 5 e 10 m. Nestes ponteiros, marca-se então, com giz, usando-se uma régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, dê a seção transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida, estende-se um cordel pela marca de giz, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada ponteiro às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia, outros cordéis devem ser estendidos, sobre os cordéis transversais, com espaçamento, não superior a 2,50 m. Terminada a colocação dos cordéis, inicia-se o assentamento dos paralelepípedos.

Assentamentos dos paralelepípedos.

Os paralelepípedos são assentados, sobre a camada da base de areia previamente espalhada, normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em geral, este abaulamento será representado por uma parábola, cuja flecha é 1/65 da largura do calçamento. As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ser alternada com relação às fiadas vizinhas, de tal maneira que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio.

Uma vez assentes os paralelepípedos, deverão ser comprimidos com um rolo compressor ou, então, quando não se dispuser deste equipamento, com o soquete manual. Este assentamento poderá ser em trechos retos, em função de trechos retos, em alargamentos para estacionamento, em curvas, em cruzamentos e em entroncamentos.

Trechos retos

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Sobre a camada de areia, assentam-se os paralelepípedos que deverão ficar colocados de tal maneira que sua faca superior fique cerca de 1 cm acima do cordel. Em seguida, o calceteiro, com um martelo, golpeia o paralelepípedo, de modo que traga a sua face superior ao nível do cordel. Terminado o assentamento deste primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e formando, pelas irregularidades de suas faces, uma junta. O assentamento deste será idêntico ao do primeiro.

A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto a este. O paralelepípedo, junto da guia, pode ser mais comprimido que o comum, em vez de colocar um paralelepípedo de dimensão comum, coloca-se um paralelepípedo mais um pedaço de paralelepípedo.

A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o eixo da pista. Os demais paralelepípedos são assentados como os da primeira fileira.

A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a sua junta fique no prolongamento das juntas da primeira fileira, os da quarta no prolongamento dos da segunda, e assim por diante.

Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos de larguras aproximadamente iguais numa mesma fileira. As juntas longitudinais e transversais não deverão exceder 1,5 cm.

Junção de trechos retos.

Quando se tiver que fazer a junção de tais trechos retos de paralelepípedos, executados separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelos formando assim um triângulo, procede-se do seguinte modo: arrancase um certo comprimento de paralelepípedos e escolhem-se os maiores, colocando-se os mesmos no trecho onde o espaçamento é maior. Deve-se arranjar as fileiras de tal modo que se a colocação de paralelepípedos com formato triangular.

Rejuntamento

As juntas dos paralelepípedos são rejuntados com cimento portland ou com cimento asfáltico. No caso de cimento asfáltico os CAP’s utilizados são os do tipo CAP - 30/45 ou CAP 50/60 (classificação por penetração ), que são colocados nas juntas, com auxílio de regadores tipo bico de pato. A temperatura de aplicação varia com o tipo de CAP, mas deve ser tal que proporcione ao ligante a viscosidade necessária à da sua penetração nas juntas dos paralelepípedos, sem falhas no seu enchimento.

Entrega ao tráfego

Para o caso de rejuntamento com cimento portland, o tráfego só deverá ser liberado após 15 dias de sua construção. Para o caso de rejuntamento com cimento asfáltico, só após a compressão e o completo endurecimento do CAP.

- CALÇADA DE CONTORNO

  - Escavação Manual

Serão procedidas cortes e /ou aterros para nivelamento  e regularização do terreno, devendo a caixa ficar com altura máxima de 15.0 cm .

  - Aterro da caixa

Os trabalhos de aterro do caixão da obra (passeio) serão executados com material arenoso, isento de matéria orgânica, em camada de 15 cm de altura no máximo, devidamente molhadas e apiloadas, de modo a serem evitadas fendas e trincas e desníveis da pavimentação devido ao recalque das camadas aterradas. O concreto deverá ser molhado diariamente (02 vêzes), para  hidratação do mesmo, evitando-se assim a evaporação da água usada na argamasa  até a cura total do concreto.

Ficará a cargo do Construtor as despesas com transporte de materiais decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno e aterro, seja qual for a distância e o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado.

  - Lastro de concreto simples

A camada impermeabilizante (lastro de concreto ) será em concreto simples no traço 1: 2: 3 ( cimento: areia e brita ) com Fck=30 MPa, na espessura de 5.0 cm e abrangerá toda superfície de piso  a pavimentar em contato direto com o solo. A mesma só será lançada depois de estar o aterro perfeitamente apiloado e nivelado O concreto poderá ser usinado, ficando a critério da fiscalização. Deverão ser utilizadas juntas a cada 1,00 m. As juntas serão em madeira de primeira qualidade.

- Especificações Gerais

As Especificações Gerais para Obras Rodoviárias, oficialmente adotadas no DER/DNIT e aplicáveis aos serviços, são as seguintes:

As obras a serem executadas obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias justificativas do projeto, estas Especificações e as especificações gerais para Obras Rodoviárias, oficialmente adotadas no DNIT e aplicáveis aos serviços, conforme abaixo discriminadas::

CONTROLE DE QUALIDADE

DNER-PRO 277/97	Metodologia para controle estatístico de obras e serviços

TERRAPLENAGEM

| DNER-ES 278/97 | Serviços preliminares |
| --- | --- |
| DNER-ES 279/97 | Caminhos de serviço |
| DNER-ES 280/97 | Cortes |
| DNER-ES 281/97 | Empréstimos |
| DNER-ES 282/97 | Aterros |

PAVIMENTAÇÃO

| DNER-ES 299/97 | Regularização do subleito |
| --- | --- |
| DNER-ES 301/97 | Sub-base estabilizada granulometricamente |
| DNER-ES 303/97 | Base estabilizada granulometricamente |
| DNER-ES 306/97 | Imprimação |
| DNER-ES 307/97 | Pintura de ligação |
| DNER-ES 310/97 | Tratamento superficial triplo |
| DNIT 031/2004 - ES | Concreto betuminoso |
| DNER-ES 325/97 | Pavimento de concreto |

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

| DNER-ES 334/97 | Fundações |
| --- | --- |
| DNER-ES 330/97 | Concretos e argamassas |
| DNER-ES 333/97 | Formas |
| DNER-ES 36/96 | Aparelhos de apoio de neoprene |
| DNER-ES 35/96 | Abertura e concretagem de base de tubulão |
| DNER-ES 331/97 | Armaduras para concreto |
| DNER-ES 332/97 | Armaduras para concreto protendido |

DRENAGEM

| DNIT 015/2004 - ES | Drenos subterrâneos |
| --- | --- |
| DNIT 016/2004 - ES | Drenos sub-superficiais |
| DNIT 017/2004 - ES | Dreno sub-horizontal |
| DNIT 018/2004 - ES | Sarjetas e valetas de drenagem |
| DNIT 019/2004 - ES | Transposição de sarjetas e valetas |
| DNIT 020/2004 - ES | Meio-fios e guias |
| DNIT 021/2004 - ES | Entradas e descidas d'água |
| DNIT 022/2004 - ES | Dissipadores de energia |
| DNIT 023/2004 - ES | Bueiros tubulares de concreto |
| DNIT 024/2004 - ES | Bueiros metálicos executados sem interrupção do tráfego |
| DNIT 025/2004 - ES | Bueiros celulares de concreto |
| DNIT 026/2004 - ES | Caixas coletoras |
| DNIT 027/2004 - ES | Demolição de dispositivos de concreto |
| DNIT 028/2004 - ES | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem |
| DNIT 029/2004 - ES | Restauração de dispositivos de drenagem |
| DNIT 030/2004 - ES | Dispositivos de drenagem pluvial urbana |

OBRAS DE CONTENÇÃO

| DNER-ES 347/97 | Alvenaria e painéis |
| --- | --- |
| DNER-ES 330/97 | Concretos e argamassas |
| DNER-ES 331/97 | Armaduras para concreto |
| DNER-ES 333/97 | Formas |
| DNER-ES 333/97 | Maciço de terra armada |
| DNER-ES 341/97 | Revestimento vegetal |

OBRAS DE RESTAURAÇÃO

| DNER-ES 280/97 | Cortes |
| --- | --- |
| DNER-ES 281/97 | Empréstimos |
| DNER-ES 306/97 | Imprimação |
| DNER-ES 307/97 | Pintura de ligação |
| DNIT 031/2004 - ES | Concreto betuminoso |
| DNER-ES 321/97 | Reparos em pavimentos |
| DNER-ES 330/97 | Concretos e argamassas |
| DNER-ES 341/97 | Revestimento vegetal |
| DNIT 028/2004 - ES | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem |

OBRAS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

| DNER-ES 339/97 | Sinalização horizontal |
| --- | --- |
| DNER-ES 340/97 | Sinalização vertical |

MATERIAIS

| DNER-EM 204/95 | Cimentos asfálticos de petróleo |
| --- | --- |
| DNER-EM 363/97 | Asfaltos diluídos tipo cura média |
| DNER-EM 369/97 | Emulsões asfálticas catiônicas |
| DNER-EM 367/97 | Material de enchimento para misturas betuminosas |
| DNER-EM 372/97 | Material termoplástico p/ sinalização horizontal |
| DNER-EM 373/97 | Micro-esferas de vidro p/ sinalização horizontal |
| DNER-EM 374/97 | Fios e barras de aço para concreto armado |

- DIVERSOS

  - Pintura a cal em meio fio

6.3.1 será aplicada uma demão contínua de tinta, à base de cal (caiação), nos meios fios dos passeios e canteiros centrais.

  - Pintura faixa

    - Serão pintadas listras, ao longo do eixo do pavimento, e a critério da Fiscalização, em suas bordas, para servirem de demarcação do revestimento e proporcionarem mais segurança ao tráfego.

    - A tinta a ser utilizada na demarcação viária será a base de resina acrílica, com garantia de 24 meses.

    - A pintura deverá ser feita sobre a superfície limpa e seca, por meio de equipamento mecânico. As faixas contínuas serão pintadas na cor amarela ou interrompidas na cor branca.

    - Nenhum trabalho de demarcação será executado sobre superfícies que não estejam perfeitamente limpas, secas, livres de óleo ou quaisquer outros elementos que prejudiquem a aderência da tinta.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

  - Em caso de dúvidas, procurar a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária.

 3216-7267 / 3216-7193 / 3216-7293 (Comissão de Licitação)